1
2
SST D-05.03.05/c                                                                                                                                                
 

                                                                                                                              2006 r. 

                             SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 

                                        TECHNICZNA 

                                          D-05.03.05/d.

              Warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego

                                 dla dróg o ruchu KR1 i KR2  .

   Spis treści: 

   1. WSTĘP. 

   1.1. Przedmiot SST.

   1.2. Zakres stosowania SST. 

   1.3. Zakres robót objętych SST.

   1.4. Określenia podstawowe. 

   1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

   2. MATERIAŁY. 

   2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów. 

   2.2. Kruszywa. 

   2.2.1. Kruszywo łamane - grysy 

   2.2.2. Kruszywo łamane - piasek łamany i kruszywo drobne granul.

   2.2.3. Kruszywo naturalne.

   2.2.4. Wypełniacz.  

   2.3. Asfalt.

   3. SPRZĘT. 

   3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu. 

   3.2. Wytwórnia mieszanki mineralno-asfaltowej.

   3.3. Układarki.

   3.4. Walce do zagęszczania.

   3.5. Inny sprzęt. 

   3.6. Sprzęt pomiarowy.

   4. TRANSPORT. 

   5. WYKONANIE ROBÓT. 

   5.1. Ogólne warunki wykonania robót.

   5.2. Organizacja robót. 

   5.3. Projektowanie mieszanki min.-asfaltowej.

   5.3.1. Recepta laboratoryjna. 

   5.3.2. Wymagania dla mieszanki min.-asfaltowej.

   5.3.3. Wymagania dla mieszanki mineralnej. 

   5.4. Wytwarzanie mieszanki min.-asfaltowej. 

   5.4.1. Dozowanie składników. 

   5.4.2. Temperatura wytwarzania mieszanki. 

   5.5. Przygotowanie podłoża.                                                                         
   5.6. Wbudowanie mieszanki. 

   5.6.1. Warunki atmosferyczne. 

   5.6.2. Bezpieczeństwo robót. 

   5.6.3. Układanie

   5.6.4. Temperatura zagęszczonej mieszanki.

   5.6.5. Zagęszczenie mieszanki.

   5.6.6. Wykonanie złączy. 

   5.7. Wymagania dla ułożonej warstwy. 

   5.7.1. Grubość.

   5.7.2. Równość podłużna. 

   5.7.3. Równość poprzeczna. 

   5.7.4. Spadek poprzeczny. 

   5.7.5. Szerokość.

   5.7.6. Wygląd nawierzchni .

   5.7.7. Złącza nawierzchni. 

   5.7.8. Zagęszczenie nawierzchni.  

   6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

   6.1. Kontrola jakości materiałów.

   6.1.1. Częstotliwość badań.

   6.2. Kontrola jakości produkcji. 

   6.2.1. Częstotliwość badań.

   6.3. Kontrola jakości ułożonej nawierzchni.

   6.3.1. Częstotliwość badań.

   6.4. Dokumentacja wyników badań.
   7. OBMIAR ROBÓT. 

   8. ODBIÓR ROBOT. 

   8.1. Ogólne zasady odbioru. 

   8.2. Badania i pomiary w odbiorach robót. 

   9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

  10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

  10.1. Normy.

  10.2. Inne dokumenty.

   1. Wstęp. 

   1.1. Przedmiot SST. 

        Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej  są wymagania 

        dotyczące wykonania i odbioru robót związanych  z wykonaniem warstwy ścieralnej 

        nawierzchni z betonu asfaltowego

        na drodze Parchocin – wzdłuż wału

        nr.ewid.gruntu 232 obręb Parchocin

        km 0+000 do km 0+300

   1.2. Zakres stosowania SST. 

        Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

        kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

   1.3. Zakres robót objętych SST. 

        Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy 

        wykonywaniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/20; 0/16 lub 0/12,8 mm 

        i obejmują:

        - wykonanie warstwy ścieralnej na drodze Parchocin – wzdłuż wału

          grubości 4,0 cm, w ilości 900 m2

   1.4. Określenia podstawowe. 

        Definicje i określenia wg odpowiednich norm i SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne". 

   1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

        Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność 

        z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Kierownika Projektu. 

        Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00  "Wymagania 

        ogólne". 

   2. Materiały. 

   2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów. 

        Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST D-M-00.00.00  "Wymagania 

         ogólne". 

   2.2. Kruszywa. 

        Do mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwę ścieralną nawierzchni drogi o ruchu 

        KR2 stosuje  się kruszywa łamane i naturalne.

        Stosowane kruszywa muszą spełniać wymagania zawarte w niniejszej  SST. 

2.2.1. Kruszywo łamane, granulowane - grysy.

          Grysy kl. I i II gat. 1 i 2. 

          Przy stosowaniu grysów wapiennych kl. II ich ilość nie może być większa niż 50 % 

          projektowanej zawartości frakcji powyżej 2 mm. Resztę powinny stanowić grysy 

          niewapienne   kl. I lub II.

          Wymagania podstawowe podano w Tablicach 1 i 2 SST. 

2.2.2. Kruszywa łamane drobne - piasek łamany i kruszywo drobne granulowane. 

          Kruszywo z surowca skalnego litego.

          Wymagania przedstawia Tablica 3. 

2.2.3. Kruszywo naturalne. 

          Wymagania dla kruszywa naturalnego - piasku podano w Tablicy 4. 
2.2.4. Wypełniacz. 

          Wypełniacz podstawowy wapienny wg PN-61/S-96504.

          Wymagania podano w Tablicy 5. 

2.3. Asfalt. 

       Do mieszanki mineralno-asfaltowej objętej niniejszą SST należy stosować asfalt 

       Drogowy  D50/70 z obligatoryjnym  dodatkiem środka adhezyjnego posiadającego 

       aprobatę  techniczną wydaną przez IBDiM. 

       Środek adhezyjny należy stosować zgodnie z warunkami podanymi  w aprobacie 

       technicznej.

       Niniejsza SST uwzględnia tylko lepiszcza produkowane i dostępne  w kraju. 

       Zastosowanie innych lepiszczy może mieć miejsce pod  warunkiem spełnienia 

       wymagań normy PN-EN- 12591:2002 (U) lub po uprzednim uzyskaniu dla danego produktu 

       aprobaty technicznej wydanej  przez IBDiM. 

       Wymagania dla asfaltu drogowego w Tablicy 6  

3. Sprzęt. 

3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu.

       Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w SST D-M-00.00.00  "Wymagania 

       ogólne".

       Sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 

       robót zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 

       robót.

   3.2. Wytwórnia mieszanki betonu-asfaltowego. ( Otaczarka )

        Wytwórnia musi posiadać pełne wyposażenie zapewniające właściwą  jakość 

        wytwarzanej mieszanki. Dopuszcza się wytwarzanie mieszanki  w otaczarce 

        gwarantującej właściwe wysuszenie, wymieszanie oraz dozowanie poszczególnych 

        składników.

        Wytwarzanie mieszanki może się odbywać wyłącznie przy stosowaniu automatyczne-

        go dozowania składników. 

        Wytwórnia powinna posiadać zasobnik do czasowego przechowywania gotowej 

        mieszanki celem zapewnienia ciągłości produkcji.

 3.3. Układarki

        Układanie mieszanki może się odbywać przy użyciu układarki sterowanej 

        elektronicznie o wydajności skorelowanej z wydajnością wytwórni i posiadającej 

        następujące wyposażenie: 

· automatyczne sterowanie pozwalające na ułożenie warstwy zgodnie z założoną 

              niweletą i grubością, 

· podgrzewaną płytę wibracyjną do wstępnego zagęszczenia. 

        Uwaga - przy robotach na odcinkach zamkniętych wykonywanych  całą szerokością, 

        szerokość stołu powinna być dostosowana do   szerokości nawierzchni.

 3.4. Walce do zagęszczania. 

        Do zagęszczania mieszanek betonu-asfaltowego należy stosować walce statyczne 

        ogumione i walce mieszane z przednią osią gładką  wibracyjną i tylną ogumioną. 

        Zaleca się stosowanie zestawu walca gładkiego stalowego  dwuwałowego z walcem 

        ogumionym oraz na wygładzenie walca  dwuwałowego średniego. 

        Walce muszą być wyposażone: 

· w sprawny system zwilżania wałów przy użyciu płynu, w celu niedopuszczenia do 

      przyklejania się mieszanki (dot. walców stalowych) ,

· w fartuchy osłonowe kół (dot. walców ogumionych) w celu  utrzymania ich 

temperatury,

· w urządzenia umożliwiające regulację ciśnienia w oponach w czasie wałowania. 

· we wskaźniki wibracji częstotliwości drgań i siły wymuszającej (dot. walców 

      wibracyjnych), 

· w balast umożliwiający zmianę obciążenia. 

 3.5. Inny sprzęt. 

        Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania na budowie takiego  sprzętu jak: 

        skrapiarka, szczotki, piła do obcinania warstwy mieszanki, wiertnica do pobierania 

        próbek.

 3.6. Sprzęt pomiarowy.

        Na budowie musi się znajdować do dyspozycji nadzoru komplet  przyrządów 

        pomiarowych jak: łata, klin, taśma, niwelator,   termometr itp. 

   4. Transport.

      Warunki ogólne transportu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne". 

      Transport mieszanki powinien spełniać następujące warunki: 

      - można używać wyłącznie samochodów  samowyładowczych ,

      - samochody powinny być dużej ładowności tj. min. 10 Mg 

      - powierzchnię wewnętrzną skrzyni samochodu należy przed załadunkiem spryskać w 

        niezbędnej ilości środkiem zapobiegającym przyklejaniu  się mieszanki ,

      - samochody muszą być wyposażone w plandeki, którymi przykrywa się mieszankę w 

        czasie transportu ,

      - skrzynie samochodów powinny być dostosowane do współpracy  z układarką w    

        czasie rozładunku.

     - czas  transportu mieszanki od załadunku do rozładunku  nie powinien przekraczać 2 godzin 

       z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania wymaganych właściwości i wymaganej  

       temperatury przy wbudowaniu.

 5. Wykonanie robót. 

 5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 

        Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00  "Wymagania ogólne". 

 5.2. Organizacja robót. 

        Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i  

        harmonogram robót uwzględniające wszystkie warunki w jakich będą wykonywane 

        roboty  nawierzchniowe. 

 5.3. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowych. 

 5.3.1. Recepta laboratoryjna. 

          Za wykonanie receptury odpowiada Wykonawca robót, który przedstawia ją do 

          akceptacji Kierownika Projektu co najmniej na 2 tygodnie  przed rozpoczęciem robót.              

          Wraz z recepturą należy dostarczyć wyniki badań  laboratoryjnych poszczególnych   

          składników , próbki materiałów pobrane w obecności  Inspektora Nadzoru do wykonania 

          badań kontrolnych przez Inwestora oraz 3 próby miesz. min.-asf.  zagęszczone wg metody 

          Marshalla zgodnie z Tablicą nr 7 SST.     Produkcja może się rozpocząć i odbywać jedynie 

          na podstawie  zatwierdzonej receptury.   Receptury powinny być opracowane dla 

          konkretnych materiałów,  zaakceptowanych    przez Kierownika Projektu do  wbudowania

          i    przy wykorzystaniu reprezentatywnych    próbek tych materiałów.

          Przy projektowaniu należy kierować się podanymi w SST wymaganiami odnośnie     

          składu mieszanki i jej właściwości. 

          Zmiana dostawy składników mieszanki mineralno-asfaltowej w czasie trwania 

          robót wymaga akceptacji Kierownika Projektu oraz opracowania nowej receptury i jej 

          zatwierdzenia. 

 5.3.2. Wymagania dla mieszanki mineralno-asfaltowej.

          Mieszanka mineralno-asfaltowa na warstwę ścieralną dla ruchu KR2 powinna 

          spełniać wymagania zawarte w Tablicy 7 SST. 

 5.3.3. Wymagania dla mieszanki mineralnej. 

          Mieszanka mineralna powinna spełniać wymagania zawarte w  Tablicy 8 SST, a jej 

          uziarnienie powinno się mieścić w  krzywych granicznych uziarnienia podanych w 

          Tablicy  9  SST.

 5.4. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

 5.4.1. Dozowanie składników. 

          Urządzenia dozujące otaczarki powinny zapewnić zgodność  uziarnienia i zawartości asfaltu  

           z zatwierdzoną recepturą.

          Środek adhezyjny powinien być dozowany do asfaltu w ilościach określonych w recepcie. 

 5.4.2. Temperatury wytwarzania mieszanki (oC): 

          Asfalt D35/50       140  -  160 

          mieszanka             135  -  165  (bezpośrednio przed wysyłką)

          Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie powinna być wyższa o więcej niż 

          30oC od maksymalnej temperatury  mieszanki mineralno-bitumicznej. 

 5.5. Przygotowanie podłoża. 

        Podłoże powinno mieć odpowiedni profil.  Powierzchnia podłoża przed ułożeniem warstwy  

        powinna być sucha i oczyszczona z luźnego kruszywa, piasku i pyłu przy pomocy szczotek 

        mechanicznych lub kompresora zgodnie z wymaganiami SST D.04.03.01 "Oczyszczenie 

        i skropienie  warstw  konstrukcyjnych". 

 5.6. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej.

 5.6.1. Warunki atmosferyczne. 

          Układanie warstwy ścieralnej musi odbywać się w sprzyjających   warunkach 

          atmosferycznych tj. przy suchej i ciepłej pogodzie,  w temperaturze powyżej 10oC. 

          Zabrania się układania mieszanek  w czasie ciągłych opadów deszczu.

 5.6.2. Bezpieczeństwo robót. 

          Wykonawca zobowiązany jest do opracowania sposobu organizacji ruchu 

          drogowego, oznakowania odcinka robót i ponosi odpowiedzialność za   

          bezpieczeństwo ruchu na drodze. 

          Zaleca się aby dzienna działka robocza była wykonywana całą  szerokością jezdni, 

          bez wydłużenia jednej połowy.

5.6.3. Układanie. 

          Przed przystąpieniem do układania powinna być wyznaczona  niweleta. 

          W przypadku warstwy ścieralnej niweletę określa powierzchnia  warstwy wiążącej 

          lub wyrównawczej, na którą układa się warstwę ścieralną o równej założonej 

          grubości i projektowanymi spadkami poprzecznymi.

          Płytę wibracyjną układarki należy podgrzać przed rozpoczęciem  pracy. 

          Układanie mieszanki musi się odbywać w sposób ciągły, bez przestoju, z jednostajną 

          prędkością w granicach 2-4 m na  minutę. 

          Układarka powinna być stale zasilana w mieszankę tak, aby w zasobniku zawsze 

          znajdowała się mieszanka. 

 5.6.4. Temperatura zagęszczanej mieszanki. 

          Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczenia powinna wynosić nie 

          mniej niż 125oC.

 5.6.5. Zagęszczanie nawierzchni. 

          Zagęszczanie należy przeprowadzać począwszy od krawędzi  ku środkowi 

          nawierzchni. 

          Na wałowaną warstwę należy najeżdżać kołem napędowym. 

          Wałowanie należy rozpoczynać walcem gładkim, a następnie  wprowadzać walec 

          ogumiony. 

          Manewry walca należy przeprowadzać płynnie, na odcinku już zagęszczonym. 

          Prędkość przejazdu walca powinna być jednostajna 2 - 4 km/h  na początku i 

          4 - 6 km/h w dalszej fazie wałowania. 

          Walce wibracyjne powinny mieć sprawne urządzenia regulujące zakres stosowanej 

          częstotliwości wibracji (33 - 35 Hz), a  pierwsze przywałowanie powinno być 

          wykonane przy użyciu  walca statycznego. 

          Sprzęt zagęszczający nie może być parkowany na nowo wykonanej  warstwie do 

          czasu jej ostygnięcia do temperatury, przy której stojący na warstwie sprzęt nie 

          spowoduje odcisków i deformacji. 

 5.6.6. Wykonanie złączy. 

          Złącza poprzeczne wynikające z dziennej działki, należy wykonać przez równe, 

          pionowe obcięcie i następnie posmarowanie lepiszczem i zabezpieczenie listwą przed 

          uszkodzeniem. 

          Złącza podłużne, wynikające z rozkładania mieszanki połową szerokości jezdni, 

          należy równo, pionowo obciąć i posmarować lepiszczem. Lokalizacja złączy 

          podłużnych kolejnych warstw nawierzchni powinna być przesunięta o około 20 cm, 

          aby nie  zachodziły na siebie. 

          Zaleca się aby dzienna działka robocza była wykonywana całą  szerokością jezdni, 

          bez wydłużania jednaj połowy. 

 5.7. Wymagania dla ułożonej warstwy nawierzchni. 

 5.7.1. Grubość warstwy.   

          Grubość rzeczywista ułożonej warstwy po zagęszczeniu  powinna być nie mniejsza 

          od grubości założonej.

 5.7.2. Równość  warstwy nawierzchni w kierunku podłużnym. 

           Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej należy stosować jedną z nastę- 

           pujących  metod:

a)   pomiar z wykorzystaniem łaty i klina, określonych w obowiązującej  normie.

      Pomiar wykonuje się nie rzadziej niż co 10 m.

      Wymagana równość podłużna jest określona przez wartości odchyleń równości, 

      które nie mogą być przekroczone w liczbie pomiarów stanowiących 95 % oraz 

      100 % liczby wszystkich pomiarów na badanym odcinku. Przez odchylenie 

      równości  rozumie się największą odległość między łatą a mierzoną powierzchnią. 

      Wartości odchyleń, wyrażone w mm, określa tabela: 

	Rodzaj warstwy

Konstrukcyjnej
	  Procent liczby pomiarów

	
	      95 %
	         100 %

	w-wa  ścieralna
	          ( 6
	         ( 7


Wymagania dotyczące równości podłużnej powinny być spełnione w trakcie wykonywania robót i po ich zakończeniu.

    5.7.3. Równość  warstwy  w kierunku poprzecznym. 

              Do pomiaru poprzecznej równości  warstwy podbudowy powinna być stosowana 

              metoda  równoważna metodzie z wykorzystaniem łaty i klina, określonych 

              w obowiązującej  normie. 

              Pomiar powinien  być wykonywany nie rzadziej niż co 5 m, a liczba pomiarów nie 

              może  być mniejsza niż 20. Wymagana równość poprzeczna jest określona przez    

              wartości  odchyleń  równości, które nie mogą być przekroczone w liczbie pomiarów 

              stanowiących  90 % i 100 % liczby wszystkich pomiarów na badanym odcinku. 

              Odchylenie równości oznacza największą odległość między łatą a mierzoną 

              powierzchnią  w danym profilu. Wartości odchyleń, wyrażone w mm, określa tabela:

	Rodzaj warstwy

Konstrukcyjnej
	      90 %
	         100 %

	w-wa ścieralna
	      ( 6
	           ( 9


    5.7.4. Spadek poprzeczny  nawierzchni. 

              Dopuszcza się odchylenia od projektowanego spadku poprzecznego   ±0,5 %. 

  5.7.5. Szerokość nawierzchni. 

              Szerokość warstwy nawierzchni powinna być nie mniejsza od szerokości 

              zaprojektowanej i nie większa od niej niż 5 cm. 

   5.7.6. Wymagania dotyczące wyglądu nawierzchni. 

           Wygląd zewnętrzny nawierzchni powinien być jednolity tj. bez miejsc porowatych, 

            łuszczących się, przebitumowanych, bez  spękań. 
  5.7.7. Złącza nawierzchni. 

          Spoiny podłużne powinny być wykonane w osi drogi.

          Spoiny poprzeczne powinny być wykonane w linii prostej. 

          Z obu stron spoiny warstwy przylegające powinny być w jednym poziomie, a pod 

          względem równości spoiny warstwy ścieralnej powinny spełniać wymagania jak cała 

          warstwa ścieralna.

          Spoiny powinny być ściśle związane i jednorodne z powierzchnią warstwy. 

  5.7.8. Zagęszczenie nawierzchni. 

          Wskaźnik zagęszczenia ułożonej warstwy ścieralnej nawierzchni  powinien wynosić 

           ≥ 98 %. 

 6. Kontrola jakości robót. 

      Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pełnego zakresu badań na  budowie. 

      Laboratorium Wykonawcy musi być wyposażone w niezbędną aparaturę umożliwiającą 

      przeprowadzenie badań przewidzianych w SST. 

      Badania obejmują cały proces budowy i powinny być wykonywane z częstotliwością 

      gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót, jednak nie rzadziej niż podano w SST. 

 6.1. Kontrola jakości materiałów. 

        Kontrola jakości materiałów obejmuje badania: 

        a) analiza sitowa kruszyw łamanych i określenie ich gatunku na podstawie PN-B-11112

        b) analiza sitowa i określenie gatunku kruszyw naturalnych  wg PN-B-11113

        c) analiza sitowa i ocena jakości mączki wg. PN-61/S-96504. 

        d) właściwości użytego asfaltu zgodnie z Tablicą 6   SST.

 6.1.1. Częstotliwość badań. 

          Pochodzenie kruszywa i lepiszcza oraz ich jakość podlegają akceptacji Kierownika  

          Projektu. Wykonawca powinien przedstawić wraz  z recepturą pełne wyniki badań 

          jakości materiałów użytych  w recepturze.

          Z przygotowanych do produkcji materiałów pobierane są i  dostarczone do laboratorium 

          Zamawiającego próbki, celem  zbadania zgodności ich cech z SST.

          W trakcie produkcji badanie jakości materiałów przeprowadza  się dla każdej dostawy 

           zgodnie z pkt. 6.1.

 6.2. Kontrola jakości produkcji mieszanki min.-asfaltowej: 

        Kontrola jakości produkcji mieszanki min.-asf. obejmuje: 

a) skład mieszanki min.-asf. - zgodność z recepturą w granicach określonych w SST 

odchyłek,  na podstawie  ekstrakcji wg PN-S-04001:1967

  Dopuszczalne odchylenia od   zaprojektowanej zawartości poszczególnych grup frakcji   

  (w zatwierdzonej recepturze) przy badaniu pojedyńczej próbki metodą ekstrakcji , % m/m :

· dla asfaltu      ( 0,5 %

· dla frakcji poniżej 0,075 mm (  ()      ( 2,0 %

· dla frakcji powyżej 2,0 mm ( ( )        ( 5,0 %

b) stabilność i odkształcenie wg BN-70/8931-09 na próbkach wg Marshalla , 

c) sprawdzenie warunków atmosferycznych, 

        d) sprawdzenie temperatury asfaltu, kruszywa, mieszanki  min.-asf. w trakcie produkcji. 

 6.2.1. Częstotliwość badań i pomiarów: 

          a) badanie składu mieszanki min.-asf.

             Przy kontroli jakości produkcji mieszanki min.-asf.  badanie zależy przeprowadzać co 

             każde 500 Mg wyprodukowanej  mieszanki, lecz nie rzadziej niż raz dziennie. 

             Badanie należy przeprowadzać na próbce mieszanki pobranej  za układarką. 

          b) stabilność i odkształcenie.

             Powyższe parametry ustala się każdorazowo przy zmianie składu  produkowanej 

             mieszanki (nawet 1 składnika) i przy kontroli  jakości wyprodukowanej mieszanki co 

             najmniej 1 raz dziennie.

             Badania przeprowadza się na 3 równolegle pobranych  i ubitych próbkach.

          c) sprawdzenie warunków atmosferycznych dotyczy temperatury  i stanu pogody na 

        budowie i jest przeprowadzane i odnotowywane co najmniej 1 raz dziennie przed 

        rozpoczęciem  układania nawierzchni, przez Wykonawcę. 

          d) sprawdzenie temperatury składników i gotowej mieszanki min.-asfaltowej. 

              Pomiar temperatury asfaltu i kruszywa należy wykonywać z dokładnością do ±1oC co 

              najmniej co godzinę podczas produkcji mieszanki. 

              Ponadto pomiar temperatury gotowej mieszanki należy  wykonywać na każdym 

              przygotowanym do wysyłki środku  transportowym. 

              Odpowiednią dokumentację prowadzi Wykonawca. 

 6.3. Kontrola jakości ułożonej nawierzchni. 

        a) sprawdzenie temperatury mieszanki min.-asfaltowej w trakcie zagęszczania 

        b) wskaźnik zagęszczenia wg PN-67/S-04001 pkt. 3.1. 

        c) objętość wolnych przestrzeni w nawierzchni  zgodnie z PN-67/S-04001. 

        d) szerokość warstwy - pomiar bezpośredni taśmą. 
        e) grubość warstwy - pomiar bezpośredni taśmą (na budowie) i suwmiarką (w 

      laboratorium). 

        f) równość warstwy w kierunku poprzecznym łatą profilową.

        g) równość warstwy w kierunku podłużnym mierzona  łatą i klinem.

        h) spadek poprzeczny nawierzchni łatą profilową. 

        i) sprawdzenie rzędnych niwelety warstwy nawierzchni za  pomocą niwelatora. 

        j) ocena wizualna nawierzchni.

 6.3.1. Częstotliwość badań i pomiarów. 

          a) Sprawdzenie temperatury mieszanki min.-asf..

             W trakcie zagęszczania dotyczy przede wszystkim temperatury  początkowej    

              zagęszczanej mieszanki. 

              Pomiar należy wykonywać z dokładnością ±2oC, za  układarką, co najmniej 1 raz dla       

              każdej dostarczonej  na budowę partii mieszanki. 

          b) Wskaźnik zagęszczenia. 

              Badanie to wykonuje się na próbce wyciętej z gotowej nawierzchni po jej     

              zagęszczeniu i ostygnięciu, z częstotliwością - minimum 1 próbka z każdych 

              rozpoczętych 500 mb pasa ruchu. Wycięcie próbki powinno nastąpić w godzinach 

              porannych,  kiedy nawierzchnia nie jest jeszcze nagrzana. Do wycięcia próbki należy 

              używać mechanicznej wiertnicy, która wycina cylindryczne próbki w stanie nienaru-

              szonym. 

          c) Sprawdzenie zawartości wolnej przestrzeni w nawierzchni.

              Obowiązują zasady jak przy badaniu wskaźnika zagęszczenia. 

          d) Szerokość warstwy nawierzchni. 

              Sprawdzenie szerokości warstwy dokonuje się przez pomiar  bezpośredni taśmą 

              mierniczą, co 100 m prostopadle do  osi drogi. 

          e) Grubość warstwy nawierzchni. 

              Należy sprawdzać w czasie układania - co najmniej raz na 200 m2 , po zagęszczeniu 

              oraz na próbkach wyciętych z  nawierzchni wg zasad i z częstotliwością jak dla 

              wskaźnika   zagęszczenia nawierzchni.

          f) Równość warstwy podbudowy w profilu podłużnym. 

             Pomiar   łatą i klinem nie rzadziej  niż   co 10 m.  Badanie wykonywane jest w celach   

             odbiorczych i obowiązują  zasady jak  przy  pozostałych badaniach odbiorczych 

             nawierzchni. 

          g) Sprawdzenie równości warstwy w kierunku poprzecznym oraz   spadków 

              poprzecznych. 

              Pomiary należy przeprowadzać nie rzadziej niż co 5 m, a liczba pomiarów nie może

              być mniejsza niż 20.  

          h) Kontrola stanu zewnętrznego nawierzchni. 

             Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego warstwy nawierzchni należy wykonać przez 

             bezpośrednie oględziny. 

             W czasie budowy należy sprawdzić wygląd warstwy na  długości odcinka będącego w 

             budowie. 

             Po zakończeniu budowy należy sprawdzić wygląd warstwy   na całej długości 

             wykonanego odcinka.

 6.4. Dokumentowanie wyników pomiarów i badań. 

        Wszystkie pomiary i wyniki badań muszą być opracowane  w sposób uzgodniony z 

        Kierownikiem Projektu. 

        Dokumenty te stanowią integralną część operatu kolaudacyjnego  robót. Sporządza się je 

        w dwóch egzemplarzach - oryginał dla  Zamawiającego i kopia dla Wykonawcy.  

 7. Obmiar robót. 

      Jednostką obmiarową jest 1 m2  warstwy ścieralnej określonej grubości.

      Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót  oraz obliczeniu 

      rzeczywistych ilości wbudowanych materiałów. 

      Obmiar robót obejmuje roboty zawarte w umowie oraz dodatkowe  i nieprzewidziane,  

      których potrzebę wykonania uzgodniono w  trakcie robót, pomiędzy Wykonawcą a 

      Zamawiającym. Obmiaru robót  dokonuje Wykonawca w sposób określony w warunkach     

      kontraktu. 

      Sporządzony obmiar Wykonawca uzgadnia z Inspektorem Nadzoru w trybie ustalonym w  

      warunkach kontraktu. 

 8. Odbiór robót. 

 8.1. Odbiory robót powinny być dokonywane zgodnie z ogólnymi  zasadami podanymi w   

        SST D-M-00.00.00 

        Odbiór ostateczny polega na ocenie ilości, jakości i wartości sprzedażnej wykonanych 

        robót. 

        Przedmiotem odbioru ostatecznego może być tylko całkowicie  zakończony obiekt. 

 8.2. Badania i pomiary w odbiorach robót. 

        Podstawą do oceny jakości robót są wyniki badań i pomiarów w zakresie i ilości 

        określonej niniejszą SST. 

        Badania i pomiary do celów odbiorczych przeprowadza laboratorium Zamawiającego na 

        próbkach pobranych przez Wykonawcę w obecności  Inspektora Nadzoru w miejscach 

        przez niego wskazanych. 

        Badania i pomiary obejmują: 

        a) skład mieszanki min.-asf. oraz skład petrograficzny  mieszanki mineralnej

        b) wskaźnik zagęszczenia 

        c) wolna przestrzeń w nawierzchni

d) grubość nawierzchni

e) stabilność i odkształcenie

f) cechy geometryczne nawierzchni

        Badania wymienione w pkt.: a, b, c, d,  - wykonuje się na próbkach wyciętych z 

        nawierzchni nie rzadziej niż z każdych   rozpoczętych 500 mb pasa ruchu. 

        Badanie składu petrograficznego mieszanki mineralnej dotyczy  sprawdzenia zgodności 

        z materiałami zatwierdzonymi w recepturze. 

        Badanie wymienione w pkt. e - wykonuje się na próbkach   pobranych i zagęszczonych 

        przez Wykonawcę w obecności   Inspektora Nadzoru. 

        Częstotliwość badań - nie rzadziej niż z każdych rozpoczętych  500 mb pasa ruchu. 

        Do każdego badania należy pobrać równolegle i zagęścić  3 próbki wg metody Marshalla. 

        Równość w profilu podłużnym - pomiar   punktowy łatą i klinem ,  w obecności Inspektora  

        Nadzoru .  

        Pozostałe cechy geometryczne, wymienione w SST, sprawdza do  celów odbiorczych 

        Inspektor Nadzoru.

 9. Podstawa płatności. 

      Płatność za 1 m2 wykonanej warstwy ścieralnej należy przyjmować zgodnie z obmiarem 

      i oceną jakości wykonanych robót.

      Zgodnie z kontraktem należy ułożyć 900 m2  warstwy ścieralnej o grubości

       4 cm.

      Cena wykonania robót obejmuje: 

      - prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

      - oznakowanie robót, 

      - dostarczenie materiałów, 

      - wytworzenie mieszanki na podstawie zatwierdzonej  recepty laboratoryjnej,

      - transport mieszanki do miejsca wbudowania, 

      - skropienie podłoża lepiszczem,

      - mechaniczne rozłożenie mieszanki zgodnie z zaprojektowaną grubością, niweletą i 

        spadkami poprzecznymi, zagęszczenie, obcięcie  i posmarowanie krawędzi (ew. 

        posmarowanie urządzeń obcych  w obrębie nawierzchni),

      - przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w SST.

10. Przepisy związane. 

10.1. Normy.

         1/ PN-S-96025: 2000       - Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.     

                                                     Wymagania.

         2/ PN-61/S-96504            - Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny  do mas 

                                                     bitumicznych. 

         3/ PN-B-11112:1996       -  Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne  łamane do  

                                                     nawierzchni  drogowych. 

         4/ PN-B-11113:1996       -  Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni 

                                                     drogowych.   Piasek. 

         5/ PN-EN-12591:2002    -   Asfalty drogowe. 

         6/ PN-78/B-06714            - Kruszywa mineralne. Badania. 

         7/ BN-68/8931-04            - Drogi samochodowe.  Pomiar równości nawierzchni planografem

                                                      i łatą.

         8/ PN-67/S-04001             - Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-                         

                                                      bitumicznych  i nawierzchni  bitumicznych.

         9/ BN-70/8931-09            - Drogi samochodowe i lotniskowe. Oznaczanie stabilności i     

                                                      odkształcenia mas mineralno-asfaltowych. 

.

10.2. Inne dokumenty. 

         1/ Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych IBDiM - 1997. 

         2/ OST D-05.03.05. Wa-wa  2001.

         3/ Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r 

             Dziennik Ustaw Nr 43, 1999 r. poz.430.

Tablica 1. 

            Wymagania klasowe dla kruszywa łamanego granulowanego 

                                                 warstwa ścieralna 

                                                       ruch KR2

	Lp
	Wyszczególnienie właściwości
	Wymagania   



	  1.

  2.

  3.

  4.


	Ścieralność w bębnie kulowym:                              

a) dla grysów ze skał magmowych i przeobrażonych

- po pełnej liczbie obrotów, % ubytek masy,  nie więcej niż                                    

       - po 1/5 pełnej liczby obrotów % ubytek  masy w stosunku do 

         ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż:   

b)  dla grysu  ze skał osadowych

- po pełnej liczbie obrotów, % ubytek masy,  nie więcej niż                                    

       - po 1/5 pełnej liczby obrotów % ubytek masy w stosunku do 

         ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż:

Nasiąkliwość w stosunku do suchej masy  kruszywa, % nie więcej niż:                     

- dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych:

   frakcja 4-6,3 mm

   frakcja powyżej 6,3 mm

- dla kruszyw ze skał osadowych

Odporność na działanie mrozu, % ubytku masy,               

 nie więcej niż:                                 

- dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych

- dla kruszyw ze skał osadowych

                                                                                                                                                                                                                                                                              Odporność na działanie mrozu wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej, % ubytku masy nie więcej niż:    

- dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych

- dla kruszyw ze skał osadowych                                


	            35

            30

            35

            30

             1,5

             1,2

             3,0

             2,0

             5,0

           10,0

           30,0

 


Tablica 2. 

                           WYMAGANIA GATUNKOWE DLA GRYSU 

                                                            ruch KR2

	Lp.
	Wyszczególnienie właściwości
	Wymagania

	   1.

    2.

    3.

    4.


	Skład ziarnowy

a) zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm,                   

    odsianych na mokro dla frakcji, % masy,                    

    nie więcej niż:

    - w grysie 6,3 - 20,0 mm                                 

    - w grysie 2,0 -  6,3 mm

b) zawartość frakcji podstawowej dla frakcji,                 

    % masy, nie mniej niż:                                     

    - w grysie 6,3 - 20,0 mm                                 

    - w grysie 2,0 -  6,3 mm                                 

c) zawartość podziarna dla frakcji, % masy,                   

         nie więcej niż:                                            

      - w grysie 6,3 - 20,0 mm                                

      - w grysie 2,0 -  6,3 mm                                  

d) zawartość nadziarna, % masy, nie więcej niż:                                                       

Zawartość zanieczyszczeń obcych, % masy,                  nie więcej niż:                                               

Zawartość ziarn nieforemnych, % masy, nie           

 więcej niż:                                                   

Zawartość zanieczyszczeń organicznych,          

barwa cieczy                                       


	             2,5 

             4,0

             85

             80

            10

            15

            10

              0,2

           30

nie ciemniejsza

niż wzorcowa


Tablica 3.

                         Wymagania dla piasku łamanego i kruszywa

                                      drobnego granulowanego

	Lp.
	Wyszczególnienie właściwości
	                 Wymagania

	
	
	piasek łamany
	kruszywo

granulowane

	  1.

  2.

   3.

   4.

   5.
	Zawartość zanieczyszczeń obcych, % masy,

nie więcej niż:

Wskaźnik piaskowy, nie mniejszy niż:

a) dla kruszywa z wyjątkiem wapieni

b) dla kruszywa z wapieni

Zawartość zanieczyszczeń organicznych,

barwa cieczy

Zawartość nadziarna, % masy, nie więcej niż:

Zawartość frakcji 2,0 – 4,0 mm, % masy, powyżej
	       0,1

      65

      40
	        0,1

       65

       40



	
	
	        nie ciemniejsza niż

                wzorcowa

	
	
	      15

        -
	       15

       15


Tablica 4.

                        Wymagania dla piasku naturalnego

	Lp.
	Wyszczególnienie właściwości


	    Wymagania

	  1.

   2.

   3.

   4.
	Skład ziarnowy:

a) zawartość ziarn mniejszych od 0,075 mm

% masy, nie więcej niż:

b) zawartość nadziarna, % masy nie więcej niż:

Zawartość zanieczyszczeń obcych, % masy,

nie więcej niż:

Wskaźnik piaskowy, większy od

Zawartość zanieczyszczeń organicznych


	           5

         15

           0,1

         65

barwa nie

ciemniejsza niż 

barwa wzorcowa


Tablica 5.

                                     Wymagania dla wypełniacza

	Lp.


	W y m a g a n i a
	     Wypełniacz

	   1.

   2.


	Zawartość cząstek ziarn mniejszych, od,

% masy, nie mniej niż:

· 0,3 mm

· 0,074 mm

Wilgotność, % nie więcej niż:
	         100

           80

             1,0


Tablica 6.

                           Właściwości asfaltu drogowego D50 / 70  wg PN-EN- 12591 :2002

                                    Z dostosowaniem  do warunków polskich 

	Lp.
	Właściwości
	Metoda badania
	Wymagania

	                                      Właściwości obligatoryjne

	1
	Penetracja w temperaturze  25 (C                           0,1 mm
	PN-EN 1426
	50-70

	2
	Temperatura mięknienia ,                                               (C
	PN-EN 1427
	46-54

	3
	Temperatura zapłonu , nie mniej niż                               (C
	PN-EN 22592
	230

	4
	Zawartość składników rozpuszczalnych , 

nie mniej niż                                                               %m/m
	PN-EN 12592
	99

	5
	Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost )

nie więcej niż                                                              %m/m
	PN-EN 12607-1
	0,5

	6
	Pozostała penetracja po starzeniu , nie mniej niż              %
	PN-EN 1426
	50

	7
	Temperatura mięknienia po starzeniu ,nie mniej niż        (C
	PN-EN 1427
	48

	                                    Właściwości specjalne krajowe

	8
	Zawartość parafiny , nie więcej niż                                  %
	PN-EN 12606-1
	2,2

	9
	Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu, nie

Więcej niż                                                                         (C
	PN-EN 1427
	9

	10
	Temperatura łamliwości ,nie więcej niż                          (C
	PN-EN 12593
	-8


Tablica 7.

                                  Wymagania dla betonu asfaltowego 

                                                  warstwa ścieralna

                                                        Ruch KR2
	       W ł a ś c i w o ś c i
	Wymagania

	Stabilność próbek wg metody  Marshalla w temp +60oC,

zagęszczonych 2 * 50 uderzeń ubijaka ,     kN
	     ( 5,5



	Odkształcenie  próbek jw. , mm


	  2,0 – 5,0

	Wolna przestrzeń w próbkach  jw.  %  v/v


	  1,5 – 4,5 

	Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach  jw. , %


	  75,0 – 90,0 

	Wolna przestrzeń w warstwie, % v/v


	   1,5 – 5,0


Tablica 8.

                  Wymagania dla mieszanki mineralnej w betonie asfaltowym

                                                   warstwa ścieralna

                                                        Ruch KR2

	Uziarnienie

mieszanki
	     Zawartość w mieszance mineralnej - % masy

	
	                            f r a k c j a
	kruszywa

łamane

	
	powyżej 2 mm
	poniżej 0,075 mm
	

	  0/16 lub 0/12,8


	        36 – 65
	       7 – 11  
	    powyżej 40

	       0/20


	        41 – 71 
	       5 – 10 
	    powyżej 40


    Tablica  9. 

                   Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki 

                       mineralnej oraz orientacyjne zawartości asfaltu

                          do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

                                                       ruch KR2

	Wymiary  oczek sit       

         #, mm
	           Mieszanka mineralna,   mm

	
	           0/20
	  0/16 lub 0/12,8

	Przechodzi przez:

              25,0                                                                                           

              20.0                                                                                       

              16.0                                                                                       

              12.8                                                                                        

                9.6 

                8,0

                6.3

                4.0 

                2.0        

                0.85                           

                0,42

                0,30

                0,18

                0,15

                0,075
	         100-100  

           88-100

           78-100

           68-93                                                           

           59-86                   

           54-83    

           48-78                       

           40-70                           

           29-59                                                                          

20-47 

           13-36

           10-31

             7-23

             6-20

             5-10
	         100-100

           90-100

           80-100

           69-100    

           62-93                   

           56-87    

           45-76                       

           35-64                           

           26-50                                                                          

19-39 

           17-33

           13-25

           12-22

             7-11  

	Orientacyjne zawartości

asfaltu w MMA                       
	          5,0-6,5

 
	          5,0-6,5


